- LİNYİT VEYA PULVERİZE KÖMÜRE İLİŞKİN GENEL TABLOLAR.

Mevcut tesislere ilişkindir.

- Linyit veya pulverize kömürün kimyasal kompozisyonu.

- Çoğunluğu için, mümkünse yüzde (%) olarak; metal için mg/Kg kömür olarak.

Linyit : % S ( 1,5- 7,5 %);Tuz ( 40-50%).

En önemli özellikler aşağıdakilerdir:

|  | LİNYİT | KÖMÜR | ANTRASİT/ TAŞKÖMÜRÜ |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | 1,1-1,3 | 1,2-1,5 | 1,4-1,8 |
| Nem | 20-50 | 3-25 | 3-5 |
| %C | 27-31 | 37-86 | 89-98 |
| % uçuculuk | 25-55 | 25-50 | 2-14 |
| Isı gücü | 2000-4000 | 3500-7500 | 7000-8350 |
| Civa | 0,08 mg/Kg | 0.04 | 0.01 |

Çok yakınında bulunan bir Büyük Yakma Tesisi’ne hammadde sağlayan bir linyit madeninindeki linyite ilişkin bileşim örneği:

Linyit için temel eser elementlerin bağları:

- Organik bağ: Ca ve Mg.

- S, Mn ve B için daha düşük organik bağ

- Aşağıdakiler için aluminosilikatlar ile bağ:

Al,K,Na,Ti,Bi,Cr.Cs,Cu,Ga,Hf,Li,Mo,Nb,Pb,Rb,Sn,Th,Tl,U,V,Zr,Ti  ve nadir elementler.

- As,B,Ba,Be,Ge,Mn,P,Sb,Sc,Sr ve Se için aluminosilikatlarla bağ daha düşük.

- Fe,S,As,Co Ni ve Zn için sülfürlerle bağ.

- P,Ba ve Sr için fosfatlar ile bağ.

- Kömürde mevcut bulunan ağır metallerin büyük bir kısmı, yanma prosesi esnasında buhar fazına geçebilir ve daha sonra külün yüzeyinde yoğunlaşabilir.

- Kömür veya linyitle çalışan Büyük yakma Tesislerinde ağır metal emisyonlarını azaltmak için BAT, yüksek verimlilikle çalışan (%99 üzeri) elektrostatik presipitatörlerin kullanılmasıdır.

- Çevresel performansı yüksek uçuculuk özelliğiyle belirlenen Civaya (Hg) ilişkin olarak, baca gazlarındaki civa emisyonlarının azaltılması, elektrostatik filtrelerle sağlanır. Baca gazlarında periyodik civa ölçümleri de Bat Kabul edilir (üç yıllık bir periyot için yıllık ölçümler tavsiye edilir). Yalnızca partikül madde içeriğindeki civa değil, total civa emisyonları ölçülmelidir.

Linyit (kahverengi kömür) kaynaklı kül ve cüruflarda bulunan iz elementlerin ortalama değerleri (mg/Kg):

| Bileşik | LİNYİT | KÜL | CÜRUF |
| --- | --- | --- | --- |
| As | 50 | 190 | 12 |
| Be | 1,4 | 4,6 | 2,5 |
| Cd | 0,4 | 0,90 | n.d |
| Co | 8,9 | 52 | 40 |
| Cr | 45,5 | 173 | 175 |
| Hg | 0,11 | 0,10 | 0,16 |
| Mn | 123 | 550 | 400 |
| Ni | 26 | 203 | 534 |
| Pb | 16 | 115 | 6 |
| Sb | 0,5 | 2,2 | 0,7 |
| Se | n.d. | n.d | n.d |
| Zn | 39 | 389 | 232 |

n.d.:saptanmadı

Linyit (kahverengi kömür) gaz fazında ve partikülde bulunan iz elementlerin ortalama değerleri:

| Bileşik | GAS PHASE (µg/m3N) | GAS PHASE (µg/Kg lignite) | PARTICULATE (µg/m3N) | PARTICULATE (µg/Kg lignite) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 20 | 510 | 48 | 282 |
| Be | n.d | n.d | 0,7 | 4,8 |
| Cd | 1 | 5,6 | 1,8 | 432 |
| Co | 0,5 | 3,5 | 5,5 | 33 |
| Cr | 8 | 46 | 13 | 85 |
| Hg | 1,1 | 6,9 | 0,6 | 2.9 |
| Hg elemental | 1,1 | 6,4 |  |  |
| Mn | 2,3 | 12 | 46 | 280 |
| Ni | 3,8 | 22 | 8 | 645 |
| Pb | 1,9 | 10,9 | 33 | 185 |
| Sb | 0,06 | 0,35 | 4 | 28 |
| Se | 57 | 327 | n.d |  |
| Zn | 18 | 99 |  |  |

n.d.:saptanmadı

Linyit (kahverengi kömür) kaynaklı anyonların gaz fazında ortalama değerleri:

| Bileşik | GAZ FAZI | GAZ FAZI (µg/Kg liNYİT) |
| --- | --- | --- |
| Cl – (mg/m3N) | 6,9 | 40 |
| F- (µg/m3N) | 11,5 | 65 |
| CN - (µg/m3N) | 55 | 0,3 |

Linyitteki ortalama toplam uçucu organik bileşiklere (VOC) ilişkin değerler.

En fazla bulunup, % 50’den fazlayı temsil edenler: benzen ve tolüen.

Konsantrasyonlar aşağıdaki şekilde ifade edilir:

µg/m3: 180

µg / kg  kömür: 950

Linyitteki karbonil bileşiklerin ortalama toplam değerleri.

En fazla bulunup, % 50’den fazlayı temsil edenler: formaldehit ve propionaldehit.

Konsantrasyonlar aşağıdaki şekilde ifade edilir::

µg/m3: 114

µg / kg kömür:550

Linyitte bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) ng/Nm3 olarak ifade edilen  toplam ortalama değerleri: 750. Gaz fazında en fazla bulunup, % 75’den fazlayı temsil edenler: naftalin, flüoren ve metil fluoren. Partikül fazında en fazla bulunup, % 80’den fazlayı temsil edenler: flüoren, metil fluoren, benzo(a)anthracene ve krizen.