Valencia bölgesinde seramik sektörü ile emisyonun azaltılmasına yönelik ihtiyari antlaşma

2003 yılında, “ Emaye Tozu Üretimi Endüstrisine Yönelik Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü İçin  Ulusal Emaye Tozu, Emay ve Seramik Renkleri Birliği (ANFFECC) ile   Arazi ve Konut Konsey’i Arasındaki İşbirliğine dair Antlaşma” adı altında bir ihtiyari antlaşma imzalanmıştır.

Sözkonusu antlaşmada, ilgili mevzuat doğrultusunda, emaye tozu üretimine yönelik tesislerden kaynaklanan kirletici çeşitli maddelerin emisyonuna ilişkin sınırlar belirlenmiştir. Bu sınırlar yeni tesisler için derhal uygulanacak olup mevcut tesisler için geçiş süreci tanınmaktadır. Aynı şekilde, bunlar için kirletici bazı maddelere ilişkin hedeflere daha uzun bir sürede ulaşmaya yönelik değerler belirlenmiştir. (tablo 5.13-5.14-5.15). Katı maddeler için olan tabloda , füzyon ocaklarından gelen kaynaklar ile diğer kaynaklar ayrılmıştır, öte yandan kirliliğe yol açan diğer tüm maddelere ilişkin tabloda sadece füzyon ocaklarından yayılanlar kastedilmektedir.

Tablo 5.13 Ulusal Emaye Tozu, Emay ve Seramik Renkleri Birliği (ANFFECC) ile   Arazi ve Konut Konsey’i arasında yapılan ihtiyari antlaşma uyarınca emaye tozu üretim tesislerinde toplam katı maddelerin (TKM) emisyon limitleri

Kaynak	     Limit Değer (mg TKM/Nm3)     Hedef Değer (mg TKM/Nm3)

Füzyon kaynak	40(					30

Diğer kaynaklar	40 (mevcut tesisler)			15

30 (yeni tesisler)

Tablo 5.14. Ulusal Emaye Tozu, Emay ve Seramik Renkleri Birliği (ANFFECC) ile   Arazi ve Konut Konsey’i arasında yapılan ihtiyari antlaşma uyarınca füzyon ocaklarında diğer kirliliğe yol açan maddelerin emisyonuna ilişkin limitler. Bütün limitler referans alınan O2’nin %15’i kadar ifade edilmiştir.

Kirletici madde	Limit Değer (mg/Nm3)(	      Hedef Değer (mg /Nm3)

NOx			1600				      	1000

SO2			25 (gazlı yakıtlar)			-

500 (likit yakıtlar)			-

Klörür (HCl)		10					-

Flörür (HF)		5					-

Metal ( Sınıf 1+2)	5					-

Metal ( Sınıf 1)	1

Tablo 5.15  Ulusal Emaye Tozu, Emay ve Seramik Renkleri Birliği (ANFFECC) ile   Arazi ve Konut Konsey’i arasında yapılan ihtiyari antlaşma uyarınca mevcut tesislerin (füzyon ocaklar) belirlenen limit değerlere geçiş süreci

Tarih			Emisyonu limitini sağlayacak ocak yüzdesi

1 Aralık 2005				%35

1 Aralık 2006				%65

1 Aralık 2007				%100

# Footnotes

( mevcut tesisler için limit değere geçiş için bir süreç belirlenmiştir (Tablo 5.15)